附件1：

工作服招标参数资料

| 产品名称 | 规格型号 | 图片 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 夏季护士服 | XS－5xL |  | 1.规格：XS－5xL； 2.面料：新型高端医护抗菌面料； 3.成份：85（±5）%聚酯纤维，15（±5）%棉 4.单位面积质量：217g/㎡±1g/㎡； 5.甲醛含量≤75mg/kg（符合GB/T 18401-2010（B类）标准）； 6.pH值：4.0-7.5（符合GB/T 18401-2010（A类）标准）； 7.顶破强力≥1130N；断裂强力：直向640N±5N，横向700N±5N； 8.勾丝：直向≥4-5级，横向≥4级； 9.起球≥4级； 10.静电压半衰期≤5.0s，等级：B级； 11.抑菌率：经过50次洗涤后，抗金黄色葡萄球菌（ATCC 6538）99%±1%，抗大肠杆菌（ATCC 25922）98%±1%，抗白色念珠菌（ATCC 10231）96%±1%；溶出性D≤2mm。符合FZ/T 73023-2006 AAA级标准； 12.水洗尺寸变化率：直向±0.5%，横向±0.9%； 13.可萃取重金属含量：符合GB/T 18885-2009直接接触皮肤类标准； 14.透气率：≥338mm/s。 15.耐水色牢度：变色≥4级，沾色≥4-5级；耐摩擦色牢度：干摩≥4-5级，湿摩≥4-5级。 16.电荷面密度≤4.7μm/㎡； 17.颜色要求：中标人签订合同前提供色样卡供采购人选择。 |
| 冬季护士服 | XS－5xL |  |  |